ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, упаковке товара бумага мелованная глянцевая и матовая массой 1 м2 100 г. – 300 г., связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- бумага мелованная глянцевая и матовая должна изготавливаться в листах, размеры по длине и ширине устанавливаются по согласованию с покупателем, предельные отклонения по сторонам листа не должны превышать ± 2 мм с учетом косины; бóльшая сторона листа должна совпадать с направлением отлива бумаги;

- бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь двухслойное, двухстороннее мелование;

- бумага мелованная должна обладать хорошим восприятием краски и не должна пылить при печати;

- на поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя (неравномерность мелования: полошение, пятнистость), механические повреждения;

- бумага не должна иметь разнооттеночности в одной партии;

- упаковка и маркировка мелованной бумаги должны производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в плотную пленку (в одну кипу должна быть упакована бумага одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокна); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой; углы пачек в кипе должны быть защищены прессованной крафт-бумагой;

- технические показатели бумаги должны соответствовать значениям, указанным в таблицах №1 (глянцевая бумага) и №2 (матовая бумага):

Таблица №1

| Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса бумаги площадью 1м2 , г | 100±4% | 105±4% | 113±4% | 115±4% | 128±4% | 148±4% | 170±4% | 200±4% | 250±4% | 300 ±4% |
| Толщина бумаги, мкм | 81 ±4 | 85 ±4 | 92 ±5 | 94 ±5 | 104 ±5 | 122 ±5 | 141 ±6 | 180 ±6 | 231 ±8 | 288 ±9 |
| Непрозрачность, % не менее | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| Шероховатость по PPS, мкм, не более | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Оптическая яркость верхнего слоя, % | 88 ±3 |
| Белизна, % | 115 ±4 |
| Глянец, % | 74 ±5 | 78 ±5 | 78 ±5 | 78 ±5 | 79 ±5 | 79 ±5 | 79 ±5 | 73 ±5 | 73 ±5 | 71±5 |
| Влажность, % абсолютная | 4,8 ±1 | 4,8 ±1 | 4,8 ±1 | 4,8 ±1 | 5,0 ±1 | 5,0 ±1 | 5,0 ±1 | 5,2 ±1 | 5,2 ±1 | 5,2 ±1 |
| относительная | 50 ± 5 |

Таблица №2

| Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса бумаги площадью 1м2 , г | 100 ±4% | 105 ±4% | 113 ±4% | 115 ±4% | 128 ±4% | 148 ±4% | 170 ±4% | 200 ±4% | 250 ±4% | 300 ±4% |
| Толщина бумаги, мкм | 90 ± 5 | 95 ± 5 | 104 ± 5 | 105 ± 5 | 116 ± 5 | 145 ± 6 | 161 ± 6 | 198 ± 7 | 257 ± 8 | 320 ± 8 |
| Шероховатость по PPS, мкм, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Оптическая яркость верхнего слоя, % | 91 ± 3 |
| Белизна, % | 113 ± 4 |
| Глянец, % | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 37 ± 5 | 38 ± 5 | 38 ± 5 | 38± 5 |
| Влажность, % абсолютная | 4,8 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 |
| относительная | 50 ± 5 |