ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке Участник может предложить этикеточную влаго-щелочеустойчивую бумагу с тиснением «лен» одну из следующих марок:

- марка «Etiset linen/ 70 г/м2» фирмы-производителя Feldmuehle Uetersen (Германия)

- марка «Label Set Linen/ 70 г/м2» фирмы-производителя Feldmuehle Uetersen (Германия)

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели этикеточной бумаги с тиснением «лён» должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага листовая этикеточная влаго-щелочеустойчивая с тиснением «лен» массой 1 м2 70 г. формат 720х1020 мм | Граммаж бумаги, г/м2 , предельное отклонение, % | 70 ±4 |
|  |  | Толщина, мкм, предельное отклонение, % | 77 ±5 |
|  |  | Кобб60,оборотная сторона г/м2, предельное отклонение, г/м2 | 15 ±3 |
|  |  | Проникновение щелочи/ время смыва этикетки, сек | ≤50 / ≤100 |
|  |  | Сопротивеление удлинению в сухом состоянии, MD, Н/15мм | ≥ 55 |
|  |  | Сопротивление удлинению во влажном состоянии MD, Н/15мм | 12 ±2 |
|  |  | Оптическая яркость, %, предельные отклонения, % | 92,5 ±2 |
|  |  | Непрозрачность во влажном состоянии, %, предельное отклонение, % | 70 ±3 |
|  |  | Относительная влажность, % предельное отклонение, % | 50 ±5 |
|  |  | Глянец, Хантер%. | ≥18 |
|  |  | Шероховатость мкм | 4±1,5 |
|  |  | Щелочеустойчивость | 1 |

Бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь одностороннее двойное мелование с тиснением  Linen и быть влаго-щелочеустойчивой. Оборотная сторона должна быть матовая, пигментированная.

Обрез кромок листов бумаги должен быть ровным и чистым. Бумага должна обладать хорошим восприятием печатной краски, иметь прочную поверхность и не должна пылить при печати. На поверхности бумаги не допустимы дефекты нанесения тиснения, складки, морщины, волнистость, разрыв кромок, дырчатость.

Заметная разнооттеночность и разная глубина тиснения бумаги в одной партии не допускаются.

Большая сторона листа должна совпадать с машинным направлением отлива бумаги.

Упаковка и маркировка этикеточной бумаги с тиснением «лён» 70 г/м2» должна производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть равным 250 листам, либо кратным 50;

- пачки должны быть завернуты в один слой водонепроницаемой проклеенной крафтбумаги, массой 1м2 не менее 90 гр.; концы упаковочного материала должны быть загнуты на торцы пачек и заклеены клеем или двухсторонним скотчем; не допускается деформация с образованием складок нижних и верхних листов в пачке;

- пачки укладываются на деревянный поддон, сверху на кипу кладут крышку из ДСП и обтягивают термоусадочной пленкой.

Маркировка бумаги:

На внешнюю упаковку кип наклеивают этикетку с транспортной маркировкой и маркировкой характеризующей упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждая пачка кипы должна иметь маркировочный ярлык со следующими данными: марка бумаги, граммаж, формат, количество листов, страна-изготовитель.