ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке могут быть предложены краски для флексографской печати с УФ закреплением, прошедшие производственные испытания в АО «ИПК «Дальпресс».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности, краски для флексографской печати с УФ закреплением:

- технические показатели краски для флексографской печати с УФ закреплением должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краски для флексографской печати с УФ закреплением серии «SolarFlex® Integra» производства фирмы «Sun Chemical», или эквивалент | Вязкость, Пуаз, в пределах, |  |
|  |  | Process cyan | 4 – 6 |
|  |  | Process magenta | 4 – 6 |
|  |  | Process yellow | 4 – 6 |
|  |  | Process black | 4 – 7 |
|  |  | Масса красочной пленки, см3/м2 , (объем ячейки анилокса), в пределах, |  |
|  |  | Process cyan | 2 – 4 |
|  |  | Process magenta | 2 – 4 |
|  |  | Process yellow | 2 – 4 |
|  |  | Process black | 2 – 4 |
|  |  | Соответствие цвета ∆Е, в пределах, |  |
|  |  | Process cyan | 0,0 – 2,0 |
|  |  | Process magenta | 0,0 – 2,0 |
|  |  | Process yellow | 0,0 – 2,0 |
|  |  | Process black | 0,0 – 2,0 |
|  |  | Относительная красящая сила, при контроле разбела, значения в % от эталона, в пределах, |  |
|  |  | Process cyan | 95 – 105 |
|  |  | Process magenta | 95 – 105 |
|  |  | Process yellow | 95 – 105 |
|  |  | Process black | 95 – 105 |
|  |  | Светостойкость, (синяя шерстяная шкала), в пределах, |  |
|  |  | Process cyan | 5 – 8 |
|  |  | Process magenta | 3 – 7 |
|  |  | Process yellow | 5 – 8 |
|  |  | Process black | 7 – 8 |

- флексографская краска должна быстро и прочно закрепляться на поверхности запечатываемого материала под воздействием ультрафиолетовых излучений;

- краска с УФ закреплением должна обладать улучшенными адгезионными свойствами при работе с самоклеящимися материалами, включая: бумаги литого и машинного мелования, немелованные бумаги, термобумаги, полипропилен с покрытием и без, полиэтилен (РЕ) с покрытием и без, BOPP.

- краска с УФ закреплением должна обладать высокой стойкостью к истиранию, механическим воздействиям, иметь высокую устойчивость к растворителям и к химическим веществам;

-  флексографская УФ краска должна обладать повышенной насыщенностью и высокой степенью глянца, иметь оптимальную вязкость и растекание;

- краска с УФ закреплением должна иметь стабильные свойства между партиями и внутри одной партии;

- краска с УФ закреплением не должна содержать компонентов, запрещенных перечнем EuPIA.

- краска с УФ закреплением должна поставляться в пластмассвых банках по 5 кг. в готовом к использованию виде и не требовать предварительного разведения растворителями;

- гарантийный срок хранения должен составлять не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке.

- банки с краской должны быть упакованы в коробки из гофрокартона, из которых формируется транспортный пакет, упакованный в стрейч-пленку и закрепленный на поддоне;

- каждая коробка и каждая банка должна иметь маркировочный ярлык со следующей информацией: наименование и цвет краски, вес, завод-производитель или его товарный знак, номер партии и дата изготовления;

- в одной поставке должно быть не более двух партий краски одного цвета;

- гарантийный срок хранения на момент отгрузки должен составлять не менее 6 месяцев.