ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К поставке Участник может предложить ящики из гофрированного трехслойного картона, изготавливаемые по ГОСТ 9142.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические характеристики должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящики из гофрированного трехслойного картона. размеры: 305*240*240 мм. | Марка гофрированного картона | Т-23 |
|  |  | Тип гофра | «С» |
|  |  | Допустимое отклонение внутренних размеров от заданных | ≤ 3 мм |
|  |  | Направление гофра в ящиках | параллельно высоте ящика |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности линии рилевки | не более 10 мм на 1 м длины |
|  |  | Количество двойных перегибов без разрушения | > 10 |
|  |  | Влажность абсолютная, % | 6 – 12 |

- ящики должны изготавливаться с четырехклапанным дном и крышкой по чертежам и размерам, согласованным с заказчиком;

- ящики не должны воспринимать нагрузку при штабелировании;

- показатели сопротивления торцевому сжатию, расслаиванию и разрыву должны соответствовать значениям, установленным в ГОСТ 7376 для марки Т-23;

- в ящиках не допускаются: смещение высечки клапанов по высоте ящика более 10 мм; задиры поверхностного слоя с наружной стороны ящика площадью более 100 см2 на 1 м2; расклейка картона; разрывы, разрезы, расслоение кромок клапана более 10 мм от края кромки;

- ящики из картона должны быть изготовлены с применением нетоксичных материалов и безопасны в эксплуатации;

- линии рилевки (сгиба) должны быть равномерными и четкими по всей длине; они должны быть взаимно перпендикулярными и обеспечивать формирование ящиков с заданными размерами;

- ящики из гофрокартона должны поставляться в кипах, сформированных в транспортные пакеты и установленных на деревянные поддоны, которые обвязываются полипропиленовым шнуром или лентой. Высота кипы с гофроящиками должна быть не более 1,3 м.;

- маркировка, нанесенная на кипу или транспортный пакет, должна производиться в соответствии с ГОСТ 14192.