ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке может быть предложена бумага газетная ролевая производства АО «Соликамскбумпром» марки «О», или эквивалент прошедший производственные испытания в АО «ИПК «Дальпресс».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бумага газетная ролевая производства АО «Соликамскбумпром» марка «О» или эквивалент масса 1 м2 42 г | 800 тонн | Масса 1м2, г предельное отклонение, г | 42 ±1,5 |
|  |  |  | Толщина, мкм предельное отклонение, мкм | 71 ±2 |
|  |  |  | Гладкость, сек предельное отклонение, сек | 52 ±2 |
|  |  |  | Пухлость, см3/г предельное отклонение, см3/г | 1,68 ±0,02 |
|  |  |  | Зольность, % предельное отклонение, % | ≤1,0 |
|  |  |  | Шероховатость, по PPS, мкм, предельное отклонение, мкм | 3,0 ±0,2 |
|  |  |  | Непрозрачность, % предельное отклонение, % | 94 ±1,0 |
|  |  |  | Белизна, % предельное отклонение, % | 59,0 ±1,0 |
|  |  |  | Оттенок по CIE Lab, |  |
|  |  |  | L | 83 |  |
|  |  |  | a | -1,0 | ∆Е ≤0,7 |
|  |  |  | b | 3,0 |  |
|  |  |  | Индекс прочности при растяжении в машинном направлении, H · м/г, не менее | 42 |
|  |  |  | Относительное удлинение в продольном направлении, % предельное отклонение, % | 1,0 ±0,1 |
|  |  |  | Влажность, % предельное отклонение, % | 8,5 ±0,5 |

- бумага газетная тонкая для офсетной печати должна изготавливаться в рулонах шириной 840 мм, 800 мм, 760 мм, 700 мм, 620 мм, 420 мм, 400 мм, 380 мм, 350 мм с предельным отклонением ±2 мм и диаметром 1200 ±50 мм;

- бумага должна быть предназначена для печати газет, содержащих текст, штриховые иллюстрации, растровые черно-белые и цветные иллюстрации, на высокоскоростных газетных агрегатах  Uniset – 75;

- бумага не должна иметь ярко выраженной маркировки от сетки;

- бумага должна обладать хорошим восприятием краски и не должна пылить при печати;

- на поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, видимые невооруженным глазом;

- технические показатели бумаги газетной тонкой для офсетной ротационной печати должны соответствовать значениям, указанным в таблице;

- намотка бумаги должна быть равномерно плотной по всей ширине рулона;

- намотка бумаги должна производиться на бумажные гильзы спиральной и прямой намотки с толщиной стенок не менее 13 мм; гильзы должны сохранять цилиндрическую форму и не расслаиваться по торцам до конца размотки у потребителя;

- концы полотна бумаги в местах обрыва должны быть прочно склеены склеивающей лентой; ширина места склейки не должна превышать 19 мм; расстояние от кромки до начала склейки не должно превышать 10 мм; не допускается склеивание смежных слоев;

- места склеек должны быть отмечены ярким цветным сигналом, видимым с торца рулона;

- количество склеек должно быть не более одной на 10 рулонов бумаги;

- на торцевую поверхность неупакованного рулона, ближе к гильзе, должны быть нанесены стрелка, указывающая направление намотки, и порядковый номер рулона;

- перед упаковыванием рулона в оба конца гильзы должны быть плотно вставлены пробки длиной 40 – 60 мм из древесины или пластмассы;

- упаковка и маркировка бумаги газетной тонкой для офсетной печати должна производиться по ГОСТ 1641.